L E I S T U N G S B E S C H R E I B U N G

über die Ausführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten/Leistungen
aus dem Bereich Außenanstriche auf Aluminium

Bauvorhaben / Objekt		

		

Architekturbüro / Planer		

		

Ausführungstermin		

Zusätzliche Vertragsbedingungen

Dieser Leistungsbeschreibung liegt die VOB mit ihren Teilen
B DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
C DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
zu Grunde.

Es gelten folgende Normen, Vorschriften und Merkblätter:
DIN 18 201 Toleranzen im Bauwesen - Begriffe, Grundsätze, Anwendung, Prüfung,
DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke,
DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen,
UVV Unfallverhütungsvorschriften,
LBO die jeweils gültige Landesbauordnung,
TRGS 519 Bearbeitung asbesthaltiger Bauteile und Untergründe,
AEB die jeweils gültigen Abfallentsorgungsbestimmungen,
die technischen Merkblätter des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz (BFS),
die aktuellen Praxismerkblätter von Brillux GmbH & Co. KG, 48163 Münster als Herstellervorschriften.

Sofern nicht ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung anders beschrieben, sind alle Preise für die komplette Ausführung der Arbeiten, einschließlich Lieferung aller Stoffe, Lagerung inklusive deren Wetterschutz, zu kalkulieren und einzutragen.

Die Anlieferung aller zum Einsatz kommenden Werkstoffe und Materialien muss in der Originalverpackung erfolgen. Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu berücksichtigen. Bei Systemaufbauten dürfen nur die Stoffe eines Herstellers verwendet werden.

Sind sichtbare Mängel am Untergrund oder an den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB, Teil B, DIN 1961, §4 verpflichtet, schriftlich darauf hinzuweisen.

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Produkte werden durch Angebotsabgabe Bestandteil des Angebotes. Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

Die Leistungsbeschreibung dient der Preisfindung. Erkennt der Anbieter, dass die Leistung nicht erschöpfend beschrieben ist, so hat er dieses schriftlich mitzuteilen.

Für die beschriebenen Reinigungs-, Entschichtungs- und Entsorgungspositionen wird auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen verwiesen, die bei den zuständigen Behörden zu erfragen sind. Behördliche Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend einzukalkulieren.

Sind Farbtöne für die fertige Leistung nicht präzise beschrieben, so gelten in Anlehnung an das Standardleistungsbuch für das Bauwesen Zeitvertragsarbeiten StLB (Z) 663 "Beschichtungs- und Tapezierarbeiten" folgende Zuordnungen:

"Leicht getönt": Farben mit einem Volltonanteil bis 12 %
(entspricht etwa Abtönstufe 6 bis 9 Scala Voll- und Abtönfarbe)
"Mittel getönt": Farben mit einem Volltonanteil über 12 % bis 50 %
(entspricht etwa Abtönstufe 4 bis 5 Scala Voll- und Abtönfarbe)
"Satt getönt": Farben mit Volltonanteil über 50 % bis 90 %
(entspricht etwa Abtönstufe 2 bis 3 Scala Voll- und Abtönfarbe)
"Vollton": Farben mit Volltonanteil über 90 %
(entspricht etwa Abtönstufe 1 und Standardfarbton Scala Voll- und Abtönfarbe)

Neben den vorgenannten allgemeinen Normen, Vorschriften und Merkblättern werden für die Arbeiten in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung außerdem vereinbart:
.
.
Für Maler und Lackierarbeiten
- DIN 18 350 Putz- und Stuckarbeiten
- DIN 18 363 Maler- und Lackierarbeiten
- DIN 18 364 Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauteilen
- DIN 18 451 Gerüstarbeiten
- DIN 18 540 Abdichten von Außenfugen im Hochbau mit Fugendichtungsmassen
- DIN V 18 550 Putz und Putzsysteme - Ausführung
.

01	Außenanstriche auf Aluminium
	
01.01	Unbeschichtete Aluminiumbauteile außen, metallisch blank, z. B. Fenster, Türen, Dachrinnen, Bleche, Abdeckungen u. Ä., mit Alkydharzlack seidenglänzend behandeln.
Bauteil: ........................................................................
Art und Beschaffenheit: ............................................

	
01.01.01	................. Stück	.................	.....................
	Untergrundvorbehandlung: Metallflächen gemäß BFS-Merkblatt Nr. 6 gründlich reinigen, schleifen und entfetten.
Grundanstrich mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855.
Zwischenanstrich mit Impredur Ventilack 822.
Schlussanstrich mit Impredur Ventilack 822.
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
Fabrikat: Brillux
	
01.02	Unbeschichtete Aluminiumbauteile außen, metallisch blank, z. B. Fenster, Türen, Dachrinnen, Bleche, Abdeckungen u. Ä., mit Alkydharzlack hochglänzend behandeln.
Bauteil: ........................................................................
Art und Beschaffenheit: ............................................

	
01.02.01	................. Stück	.................	.....................
	Untergrundvorbehandlung: Metallflächen gemäß BFS-Merkblatt Nr. 6 gründlich reinigen, schleifen und entfetten.
Grundanstrich mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855.
Zwischenanstrich mit Solidur HS Hochglanzlack 1084.
Schlussanstrich mit Solidur HS Hochglanzlack 1084.
Farbton weiß.
Fabrikat: Brillux

	Alternativposition
	
01.02.02	................. Stück	.................	.....................
	Untergrundvorbehandlung: Metallflächen gemäß BFS-Merkblatt Nr. 6 gründlich reinigen, schleifen und entfetten.
Grundanstrich mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855.
Zwischenanstrich mit Impredur Hochglanzlack 840.
Schlussanstrich mit Impredur Hochglanzlack 840.
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
Fabrikat: Brillux
	
01.03	Unbeschichtete Aluminiumkonstruktion außen, metallisch blank, z. B. Stützen, Träger u. Ä., mit MP-Lackfarbe seidenmatt behandeln.
Bauteil: ........................................................................
Art und Beschaffenheit: ............................................

	
01.03.01	................. m	.................	.....................
	Untergrundvorbehandlung: Metallflächen gemäß BFS-Merkblatt Nr. 6 gründlich reinigen, schleifen und entfetten.
Grundanstrich mit MP-Dickschicht 229.
Deckanstrich mit MP-Dickschicht 229.
[ ] uni, deckend
[ ] Eisenglimmer / Metalleffekt
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
Fabrikat: Brillux
	
01.04	Unbeschichtete Aluminiumbauteile / -konstruktion außen, metallisch blank, z. B. Fenster, Türen, Abdeckungen, Stützen, Träger u. Ä., mit 2K-PUR-Acryllack seidenglänzend behandeln.
Bauteil: ........................................................................
Art und Beschaffenheit: ............................................

	
01.04.01	................. m²	.................	.....................
	Untergrundvorbehandlung: Metallflächen, gemäß BFS-Merkblatt Nr. 6 gründlich reinigen schleifen und entfetten.
Grundbeschichtung mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855.
Zwischenbeschichtung mit 2K-PUR-Acryl Seidenglanzlack 5741.
Schlussbeschichtung mit 2K-PUR-Acryl Seidenglanzlack 5741.
Applikationsverfahren:
[ ] Streichen / Rollen (nur Kleinflächen)
[ ] Hoch- / Niederdruckspritzen
[ ] Airless-Spritzen
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
Fabrikat: Brillux

	Hinweis:
Zur Erzielung einer optimalen Oberfläche sind zweikomponentige Beschichtungen vorzugsweise im Spritzverfahren aufzutragen.
	
01.05	Unbeschichtete Aluminiumbauteile / -konstruktion außen, metallisch blank, z. B. Fenster, Türen, Abdeckungen, Stützen, Träger u. Ä., mit 2K-PUR-Acryllack hochglänzend behandeln.
Bauteil: ........................................................................
Art und Beschaffenheit: ............................................

	
01.05.01	................. m²	.................	.....................
	Untergrundvorbehandlung: Metallflächen, gemäß BFS-Merkblatt Nr. 6 gründlich reinigen schleifen und entfetten.
Grundbeschichtung mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855.
Zwischenbeschichtung mit 2K-PUR-Acryl Hochglanzlack 5740.
Schlussbeschichtung mit 2K-PUR-Acryl Hochglanzlack 5740.
Applikationsverfahren:
[ ] Streichen / Rollen (nur Kleinflächen)
[ ] Hoch- / Niederdruckspritzen
[ ] Airless-Spritzen
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
Fabrikat: Brillux

	Hinweis:
Zur Erzielung einer optimalen Oberfläche sind zweikomponentige Beschichtungen vorzugsweise im Spritzverfahren aufzutragen.
	
01.06	Bereits gestrichene Aluminiumbauteile außen, z. B. Fenster, Türen, Dachrinnen, Bleche, Abdeckungen u. Ä., mit Alkydharzlack seidenglänzend überarbeiten.
Bauteil: ........................................................................
Art und Beschaffenheit: ............................................

	
01.06.01	................. Stück	.................	.....................
	Untergrundvorbehandlung: Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Flächen gemäß BFS-Merkblatt Nr. 6 gründlich reinigen, anschleifen und säubern. Schadstellen mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855 grundieren.
Grundanstrich mit Haftgrund 850.
Schlussanstrich mit Impredur Ventilack 822.
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
Fabrikat: Brillux
	
01.07	Bereits gestrichene Aluminiumbauteile außen, z. B. Fenster, Türen, Dachrinnen, Bleche, Abdeckungen u. Ä., mit Alkydharzlack hochglänzend überarbeiten.
Bauteil: ........................................................................
Art und Beschaffenheit: ............................................

	
01.07.01	................. Stück	.................	.....................
	Untergrundvorbehandlung: Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Flächen gemäß BFS-Merkblatt Nr. 6 gründlich reinigen, anschleifen und säubern. Schadstellen mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855 grundieren.
Grundanstrich mit Haftgrund 850.
Schlussanstrich mit Solidur HS Hochglanzlack 1084.
Farbton weiß.
Fabrikat: Brillux

	Alternativposition
	
01.07.02	................. Stück	.................	.....................
	Untergrundvorbehandlung: Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Flächen gemäß BFS-Merkblatt Nr. 6 gründlich reinigen, anschleifen und säubern. Schadstellen mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855 grundieren.
Grundanstrich mit Haftgrund 850.
Schlussanstrich mit Impredur Hochglanzlack 840.
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
Fabrikat: Brillux
	
01.08	Bereits gestrichene Aluminiumkonstruktion außen, z. B. Stützen, Träger u. Ä., mit MP-Lackfarbe seidenmatt überarbeiten.
Bauteil: ........................................................................
Art und Beschaffenheit: ............................................

	
01.08.01	................. m	.................	.....................
	Untergrundvorbehandlung: Intakten Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Flächen gemäß BFS-Merkblatt Nr. 6 gründlich reinigen, anschleifen und säubern. Schadstellen mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855 grundieren.
Grundanstrich mit MP-Dickschicht 229.
Deckanstrich mit MP-Dickschicht 229.
[ ] uni, deckend
[ ] Eisenglimmer / Metalleffekt
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
Fabrikat: Brillux

	Hinweis:
Durch Weichmacher bzw. weichmacherhaltige Kunststoffe wird die Beschichtung angelöst.
	
01.09	Nicht tragfähigen Anstrich von Aluminiumbauteilen außen, z. B. Fenster, Türen, Dachrinnen, Bleche, Abdeckungen u. Ä., entfernen und mit Alkydharzlack seidenglänzend überarbeiten.
Bauteil: ........................................................................
Art und Beschaffenheit: ............................................

	
01.09.01	................. Stück	.................	.....................
	Untergrundvorbehandlung: Gesamten Anstrich mit Top Abbeizer 155, aromatenfrei, biologisch abbaubar, nach Vorschrift entfernen einschließlich Nachbearbeitung. Alle anfallenden Stoffe sind nach Vorschrift zu entsorgen.
Fabrikat: Brillux

	
01.09.02	................. Stück	.................	.....................
	Grundanstrich mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855.
Zwischenanstrich mit Impredur Ventilack 822.
Schlussanstrich mit Impredur Ventilack 822.
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
Fabrikat: Brillux

	Hinweis:
Die genannten Entschichtungs- und Reinigungspositionen gelten für Arbeiten kleineren Umfangs. Bei größeren Maßnahmen sind die ergänzenden Leistungen aus dem Bereich "Allgemeine Arbeiten - Reinigen, Auffangsysteme etc." hinzuzuziehen.
	
01.10	Nicht tragfähigen Anstrich von Aluminiumbauteilen außen, z. B. Fenster, Türen, Dachrinnen, Bleche, Abdeckungen u. Ä., entfernen und mit Alkydharzlack hochglänzend überarbeiten.
Bauteil: ........................................................................
Art und Beschaffenheit: ............................................

	
01.10.01	................. Stück	.................	.....................
	Untergrundvorbehandlung: Gesamten Anstrich mit Top Abbeizer 155, aromatenfrei, biologisch abbaubar, nach Vorschrift entfernen einschließlich Nachbearbeitung. Alle anfallenden Stoffe sind nach Vorschrift zu entsorgen.
Fabrikat: Brillux

	
01.10.02	................. Stück	.................	.....................
	Grundanstrich mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855.
Zwischenanstrich mit Solidur HS Hochglanzlack 1084.
Schlussanstrich mit Solidur HS Hochglanzlack 1084.
Farbton weiß.
Fabrikat: Brillux

	Alternativposition
	
01.10.03	................. Stück	.................	.....................
	Grundanstrich mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855.
Zwischenanstrich mit Impredur Hochglanzlack 840.
Schlussanstrich mit Impredur Hochglanzlack 840.
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
Fabrikat: Brillux

	Hinweis:
Die genannten Entschichtungs- und Reinigungspositionen gelten für Arbeiten kleineren Umfangs. Bei größeren Maßnahmen sind die ergänzenden Leistungen aus dem Bereich "Allgemeine Arbeiten - Reinigen, Auffangsysteme etc." hinzuzuziehen.
	
01.11	Nicht tragfähigen Anstrich von Aluminiumkonstruktionen außen, z. B. Stützen, Träger u. Ä., entfernen und mit MP-Lackfarbe seidenmatt überarbeiten.
Bauteil: ........................................................................
Art und Beschaffenheit: ............................................

	
01.11.01	................. m	.................	.....................
	Untergrundvorbehandlung: Gesamten Anstrich mit Top Abbeizer 155, aromatenfrei, biologisch abbaubar, nach Vorschrift entfernen einschließlich Nachbearbeitung. Alle anfallenden Stoffe sind nach Vorschrift zu entsorgen.
Fabrikat: Brillux

	
01.11.02	................. m	.................	.....................
	Grundanstrich mit MP-Dickschicht 229.
Deckanstrich mit MP-Dickschicht 229.
[ ] uni, deckend
[ ] Eisenglimmer / Metalleffekt
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
Fabrikat: Brillux

	Hinweis:
Die genannten Entschichtungs- und Reinigungspositionen gelten für Arbeiten kleineren Umfangs. Bei größeren Maßnahmen sind die ergänzenden Leistungen aus dem Bereich "Allgemeine Arbeiten - Reinigen, Auffangsysteme etc." hinzuzuziehen.

Durch Weichmacher bzw. weichmacherhaltige Kunststoffe wird die Beschichtung angelöst.
	
01.12	Nicht tragfähigen Anstrich von Aluminiumbauteilen / -konstruktionen außen, z. B. Fenster, Türen, Abdeckungen, Stützen, Träger u. Ä., entfernen und mit 2K-PUR-Acryllack seidenglänzend behandeln.
Bauteil: ........................................................................
Art und Beschaffenheit: ............................................

	
01.12.01	................. m²	.................	.....................
	Untergrundvorbehandlung: Gesamten Anstrich mit Top Abbeizer 155, aromatenfrei, biologisch abbaubar, nach Vorschrift entfernen einschließlich Nachbearbeitung. Alle anfallenden Stoffe sind nach Vorschrift zu entsorgen.
Fabrikat: Brillux

	
01.12.02	................. m²	.................	.....................
	Grundbeschichtung mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855.
Zwischenbeschichtung mit 2K-PUR-Acryl Seidenglanzlack 5741.
Schlussbeschichtung mit 2K-PUR-Acryl Seidenglanzlack 5741.
Applikationsverfahren:
[ ] Streichen / Rollen (nur Kleinflächen)
[ ] Hoch- / Niederdruckspritzen
[ ] Airless-Spritzen
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
Fabrikat: Brillux

	Hinweis:
Die genannten Entschichtungs- und Reinigungspositionen gelten für Arbeiten kleineren Umfangs. Bei größeren Maßnahmen sind die ergänzenden Leistungen aus dem Bereich "Allgemeine Arbeiten - Reinigen, Auffangsysteme etc." hinzuzuziehen.

Zur Erzielung einer optimalen Oberfläche sind zweikomponentige Beschichtungen vorzugsweise im Spritzverfahren aufzutragen.
	
01.13	Nicht tragfähigen Anstrich von Aluminiumbauteilen / -konstruktionen außen, z. B. Fenster, Türen, Abdeckungen, Stützen, Träger u. Ä., entfernen und mit 2K-PUR-Acryllack hochglänzend behandeln.
Bauteil: ........................................................................
Art und Beschaffenheit: ............................................

	
01.13.01	................. m²	.................	.....................
	Untergrundvorbehandlung: Gesamten Anstrich mit Top Abbeizer 155, aromatenfrei, biologisch abbaubar, nach Vorschrift entfernen einschließlich Nachbearbeitung. Alle anfallenden Stoffe sind nach Vorschrift zu entsorgen.
Fabrikat: Brillux

	
01.13.02	................. m²	.................	.....................
	Grundbeschichtung mit 2K-Epoxi-Haftgrund 855.
Zwischenbeschichtung mit 2K-PUR-Acryl Hochglanzlack 5740.
Schlussbeschichtung mit 2K-PUR-Acryl Hochglanzlack 5740.
Applikationsverfahren:
[ ] Streichen / Rollen (nur Kleinflächen)
[ ] Hoch- / Niederdruckspritzen
[ ] Airless-Spritzen
Farbton nach Angabe des Auftraggebers.
Fabrikat: Brillux

	Hinweis:
Die genannten Entschichtungs- und Reinigungspositionen gelten für Arbeiten kleineren Umfangs. Bei größeren Maßnahmen sind die ergänzenden Leistungen aus dem Bereich "Allgemeine Arbeiten - Reinigen, Auffangsysteme etc." hinzuzuziehen.

Zur Erzielung einer optimalen Oberfläche sind zweikomponentige Beschichtungen vorzugsweise im Spritzverfahren aufzutragen.

Summe: Titel 1 - Außenanstriche auf Aluminium	.............................. €

Gesamtsumme netto:		.............................. €

+19 % Mehrwertsteuer		.............................. €
			_______________

Gesamtsumme brutto:		.............................. €
(alle Angaben in Euro)		==============

		_________________________________________________
		Ort	Datum

		_________________________________________________
		Rechtsverbindliche Unterschrift 	Firmenstempel